咬合桩砼桩施工工艺及施工方法

1.1 超流态压灌注混凝土桩工艺
1.1.1工法简介

a超流态混凝土灌注桩由日本的CIP工法演变而来与普通钻孔桩不同，它采用专用长螺旋钻孔机钻至预定深度，通过钻头活门向孔内连续泵注超流态混凝土，至桩顶为止，然后插入钢筋笼而形成的桩体，是一种新型的桩基础施工手段。超流态混凝土灌注桩应用广泛，不受地下水位限制，所用混凝土摩擦系数低，流动性强，骨料分散性好，所用螺旋钻机即可钻孔又可压灌混凝土，操作简便，混凝土灌注速度快，成桩质量好。

1.1.2工法特点
a超流态混凝土流动性好，石子能在混凝土中悬浮而不下沉，不会产生离析，放入钢筋笼容易；
b桩尖无虚土，防止了断桩、缩径、塌孔等施工通病，施工质量容易得到保证；
c穿硬土层能力强，单桩承载力高、施工效率高，操作简便；
d低噪音、不扰民、不需要泥浆护壁不排污、不降水、施工现场文明；
e综合效益高，施工效率高。

1.1.3工艺原理
a超流态混凝土灌注桩是利用长螺旋钻机钻孔至设计标高，停钻后在提钻的同时通过设在内管钻头上的混凝土孔，压灌超流态混凝土，压灌至设计桩顶标高后，移开钻杆将钢筋笼压入桩体。
b在压灌混凝土到桩顶时，灌入的混凝土要超出桩顶50cm，以保证桩顶混凝土强度。

2.2咬合桩砼桩下设钢护筒切削咬合超流态钻孔压灌注混凝土工艺成桩施工工艺
2.2.1工艺流程
平整场地、机械设备组装进场→清理导墙点位→钻机带护筒对中就位→外动力头带护筒先行切削钻进安放钢护筒→内动力头带螺旋钻杆钻至设计深度停止钻进→用混凝土泵经由内腔向孔内泵注超流态混凝土边提升钻杆→提升钻杆进入护筒2-5米时同时外动力头旋转提升护筒直至地面→钻机提出钻杆和护筒放入钢筋笼→成桩
2.2.2施工方法
a场地平整，组装设备
b钻机就位，安放钢护筒
钻机就位对准桩位点后必须调平，确保成孔的垂直度，结合场地实际情况铺设钢板，使钻机支撑稳定。
c检测桩口标高、确定钻孔深度
d制作钢筋笼，钢筋笼主筋与加劲箍筋必须焊接，用Ⅱ级钢做主筋时可不设弯钩，用Ⅰ级钢筋做主筋时桩顶应设弯钩，弯钩长度不小于钢筋直径的6.25倍，钢筋笼下端500mm处主筋宜向内侧弯曲15～30º；
e开钻时，钻头对准桩位点后，启动钻机下钻，下钻速度要平稳，严防钻进中钻机倾斜错位；
f钻进中，当发现不良地质情况或地下障碍物，应立即停钻，并通知建设单位与设计单位确定处理方法、修改工艺参数或重改桩位、桩长等；
g钻机钻至设计孔底标高后混凝土泵开始压注混凝土，然后边压注边提钻，始终保持泵入孔中混凝土量大于钻杆上提体积量。
h安放钢筋笼
利用钻机自备吊钩或吊车将钢筋笼竖直吊起，垂直于孔口上方，然后扶稳旋转依靠自重和人工下入孔中，如下沉阻力大则用代自重的振动器压入，固定在设计标高。

2.2.3施工要点
a引点就位
钻机就位前对桩位进行清理，施工时钻头对准桩位点，稳固钻机，通过钻机内垂直度调控系统使螺旋钻头中心与钻杆垂直度，确保钻机在施工中平正，钻杆下端距地面10～20cm，对准桩位，压入土中，使桩中心偏差不大于规范和设计要求的10mm;
b钻机成孔
施工过程中要求边旋转钻杆边清除孔边渣土，以防止提升钻杆时土块掉入，钻孔过程要用经纬仪校正垂直度（≤3‰）；

c超流态混凝土拌制
超流态混凝土的原材料必须经过2次复验合格后方可投入使用，外加剂的选用应保证塌落度达到22cm～25cm，拌制投料时其填加顺序宜滞后于水和水泥、石子粒径不大于30mm，施工要加大水泥用量，提高水泥和易性，使石子在混凝土中悬浮，以避免混凝土离析，减少钢筋笼下沉时的粘阻力；

d提钻压混凝土
泵送施工时，要严格控制钻杆提升速度，确保提钻速度与混凝土浇注速度相协调。提钻杆前，要求钻杆内的混凝土高度高出地面。同时，要计算每盘泵入混凝土方量（每盘0.44立方米），施工时，为保证成桩质量，通过混凝土泵送对钻杆产生的上顶力，调整提钻速度，保证钻杆及叶片对混凝土有一定的挤压作用；螺旋钻杆与外动力头同时边灌注边提升， 直至地面。

e吊放钢筋笼
钢筋笼为19米，下放钢筋笼之前，要做到调直、对中；起吊时，要合理布置吊点，吊起钢筋笼头部的同时人工抬起钢筋笼底部，吊直扶稳过程中，至少由2名技术人员远距离垂直双方向控制指挥，严禁撞孔壁，确保钢筋笼保护层为70mm；钢筋笼依靠自重沉入混凝土中应连续，如遇下沉阻力过大时，在端头以带配重的振动器振动压入，直至下至桩顶标高；
